# Утверждаю

# Директор по развитию

# _____________Ю.А. Богданова

# «___»______________2015 г.

BASE

БАЗОВЫЙ РОВНИТЕЛЬ

на цементной основе

ВЕС: 25 кг; 20 кг

Основные свойства

- высокая пластичность смеси

- безусадочный

- трещиностойкий

- подходит для «теплого пола»

# Область применения

| Слой нанесения |  |
| --- | --- |
| 0,5 – 4 мм |  |
| 5 – 20 мм |  |
| 21 – 50 мм |  |
| 51 – 60 мм |  |
| свыше 60 мм |  |
| Тип основания |  |
| Монолитный бетон, железобетонная плита перекрытия |  |
| Черновая (базовая) стяжка |  |
| Наливной пол |  |
| Система “Теплый пол” |  |
| ГВЛ, ДСП, дерево |  |
| Вид напольного покрытия |  |
| Напольная плитка |  |
| Ламинат |  |
| Паркетная доска |  |
| Штучный паркет |  |
| Выстилающие покрытия (ковролин, линолеум) |  |
| Сфера работ |  |
| Помещения с нормальной влажностью |  |
| Помещения с повышенной влажностью (ванная) |  |
| Бассейн |  |
| Наружные работы |  |
| Способ нанесения |  |
| Ручной |  |
| Машинный |  |

# Технические характеристики

| Характеристики продукта |  |
| --- | --- |
| Цвет | Серый |
| Вяжущее | Цемент |
| Максимальная фракция песка | до 1,25 мм |
| Характеристики применения |  |
| Расход сухой смеси на 1 м2 при слое 10 мм | 18-20 кг |
| Минимальная толщина слоя | 5 мм |
| Максимальная толщина слоя | 50 мм |
| Максимальная толщина слоя при частичном выравнивании | 60 мм |
| Жизнеспособность готового раствора в открытой таре | Не менее 1 часа |
| Частичная нагрузка (можно ходить) через | 48 часов* |
| Укладка напольных покрытий (в зависимости от типа покрытия) | от 5суток* |
| Время полного набора прочности | 28 суток |
| Проведение работ при температуре основания | от +5до +250С |
| Характеристики эксплуатации |  |
| Марочная прочность | М 150 |
| Прочность на сжатие (через 28 суток) | Не менее 15 МПа |
| Прочность на изгиб (через 28 суток) | Не менее 2,5 МПа |
| Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) | Не менее 0,5 МПа |

# *- при нормальных условиях твердения (температура окружающей среды 20оС, влажность 60%)

# Состав:

Цементное вяжущее, фракционированный песок, минеральные наполнители,  модифицирующие полимерные добавки.

# ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ:

Перед началом работ убедитесь, что оконные и дверные проёмы закрыты, в помещении нет сквозняков, температура воздуха в пределах от +5 до +25 0С и такой температурный режим сохранялся в помещении в течение не менее 5 дней перед началом работ и трех дней после нанесения.

# ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ:

# Основание должно соответствовать требованиям СП 29.13330.2011, при проведении работ в системе «Тёплый пол» рекомендуется отключить нагрев не менее, чем за 2 суток до начала работ.

# Поверхность основания должна быть очищена от грязи и пыли, лакокрасочных покрытий и клея, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию.

# Слабые участки основания, выступы и неровности необходимо удалить методом шлифования или фрезерования.

# Все трещины, глубокие выбоины в основании, стыки плит необходимо за сутки до начала проведения работ по выравниванию пола расшить, очистить от пыли, обработать грунтовкой BergaufTIEFGRUNT и заполнить густо разведённой смесьюBergaufBase.

# Подготовленное основание должно быть обработано грунтовкой BergaufTIEFGRUNT

# Сухие и сильно впитывающие основания необходимо прогрунтовать 2 раза. Перед повторным нанесением первый слой грунтовки необходимо высушить  в течение 1 часа.Работы по устройству пола следует проводить не ранее 4 часов.

В случае если поверхность основания не будет прогрунтована, возможно возникновение трещин в период твердения пола и снижение прочности затвердевшего раствора.

# Приготовление раствора

# Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты.

- Затворить смесь водой (от +5 до +25 0С) в пропорции:

Сухую смесь постепенно добавляют в воду.

  - на 1 кг смеси – 0,17 – 0,19 л воды;

  - на 20 кг смеси – 3,40– 3,80 л воды

  - на 25 кг смеси – 4,25 – 4,75 л воды.

- Перемешать до получения однородной массы**.

- Подождать 3-5 минут, пока закончатся все химические реакции.

- Повторно перемешать

** Перемешивание рекомендуется проводить с использованием специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 500 в минуту. При большом количестве оборотов в смесь будет вовлекаться большое количество воздуха, что может отрицательно сказаться на качестве поверхности –  возможно образование бугров и кратеров.

Внимание! Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций затворения водой и порядка приготовления раствора.

Смесь должна быть израсходована в течение 1 часа с момента приготовления.

# Порядок работы

- Установить маяки параллельно друг другу, так что бы во время нанесения и разравнивания они были как рельсы для правила, которым будет разравниваться смесь. Запрещается устанавливать маяки на гипсовую смесь, рекомендуется использовать быстротвердеющую смесь, например, BergaufEasyMaster.

- По периметру комнаты необходимо наклеить демпферную ленту (высота ленты должна быть больше толщины нанесения BergaufBase на 1 см, минимальная толщина ленты 5 мм).

- После приготовления раствора равномерно распределить его между маяками с помощью мастерка или шпателя. Нанесение необходимо производить от дальнего угла (по отношению к дверному проёму), постепенно двигаясь к выходу.

- Толщина нанесения должна превышать высоту маяка на 1-3 мм.

- После распределения раствора, необходимо произвести его выравнивание с помощью трапециевидного правила.

- Правило поставить на маяки, после чего без отрыва от маяков протягивать его «на себя», держа правило под углом 60о.

- Остатки смеси, оставшиеся на правиле убрать мастерком и использовать повторно.

- Деформационные швы организуются через 24 часа после  нанесения пола.

- Деформационные швы должны быть перпендикулярны друг другу, площадь между швами,  по возможности, должна максимально совпадать с формой квадрата. Расстояние между параллельными швами должно быть 3-6 м, ширина шва 3-5 мм, глубина – треть толщины стяжки.Швы должны совпадать с осями колон и швами плит перекрытия.

- Перед проведением дальнейших работ (укладка покрытия, заливка финишным полом) швы заполняются раствором ровнителя Bergauf Base или другим подходящим продуктом.

При устройстве теплого поласледует руководствоваться СП 29.13330.2011.

Внимание!

При устройстве пола в помещениях со сложной геометрической формой требуется прорезка деформационных швов после твердения смеси. Деформационные швы необходимо организовывать в дверных проёмах, сужениях в помещениях с неправильной геометрической формой и с диагональю более 10 метров. Также при устройстве пола следует повторить имеющиеся в основании деформационные швы.

Уход за поверхностью

В период твердения (первые 5-10  суток после заливки) избегать сквозняков в помещении и попадания на поверхность прямых солнечных лучей, чтобы не вызвать преждевременного пересыхания пола и появления трещин.

Проход по выровненной поверхности возможен через 48 часов*.

Включение «Тёплого пола» возможно не ранее чем через  14 суток.

Перед укладкой финишных покрытий поверхность может быть выровнена наливными полами Bergauf.

Поверхность пригодна для:

- устройства гидроизоляции BergaufHydrostop – в соответствии с инструкцией на упаковке;

- укладки плитки всех типов и размеров–через 5 суток*;

- заливки финишными цементными и гипсовыми смесями - через 14 суток;

- укладки ковролина, линолеума и др. рулонных покрытий - через 7 суток (остаточная влажность Bergauf Base должна быть не более 2%).

- укладки паркета, ламината, паркетной доски и др.  - через 14-21 сутки, в зависимости от условий высыхания(остаточная влажность Bergauf Base должна быть не более 1,5%).

# С более подробно информацией по заливке пола Вы можете ознакомиться в видеоинструкции на сайте www.bergauf.ru

# Поверхность пола не рекомендуется оставлять без напольного покрытия.

# Техника безопасности

# Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути.

# Хранение

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления.

Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией, а также в случае ввода посторонних компонентов и веществ в состав продукта.

ТУ 5745 - 001-71576152-2014

«Продукция произведена по заказу ООО «Бергауф Строительные Технологии».

Индекс изготовителя:

БЛ  -    ООО «Бергауф Лаишево», РТ, г. Казань, Столбище,  РТ, Лаишевский р-н, с/п Столбищенское, Столбище с., ул.Лесхозовская, дом № 32а.

БМ -    ООО «Бергауф Марусино», Новосибирская область, Новосибирский район, пос. Марусино, Промышленная зона 15.

БН  -   ООО «Бергауф Невьянск», Свердловская область, Невьянский район, 86 км автодороги Екатеринбург – Серов, А/1

Для прочих индексов изготовителем продукции является: ООО «Бергауф Строительные Технологии»

«Все претензии по качеству необходимо высылать на адрес ООО «Бергауф Строительные Технологии»:

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75

post@bergauf.ru, +7-(343)-278-52-94»

# Штрих-код, упаковка 25 кг

# Штрих-код, упаковка 20 кг

# QR-код

Казахский

BASE

НЕГІЗГІ ТЕГІСТЕГІШ

Цементтік негіздегі

САЛМАҒЫ: 25 кг

25 кг

Негізгі қасиеттері

- жағу қабаты 50 мм-ге дейін

- шөкпейді

- жарылуға төзімді

Қолдану саласы

Жағу қабаты

6 – 20 мм

21 – 50 мм

Негіздеменің типі

Тұтас бетон, жабынның темір бетонды тақтасы

Қара (негізгі) тұтастырғы

Құйылмалы еден

«Жылы еден» жүйесі

Едендік жабынның түрі

Едендік тақта

Ламинат

Паркеттік тақта

Даналық паркет

Төселетін жабындар (кілемдік жабын, линолеум)

ПВХ - жабыны

Жұмыстар саласы

Ылғалдылығы қалыпты орынжайлар

Ылғалдылығы жоғары орынжайлар (ванна бөлмесі)

Жағу тәсілі

Қолмен

Техникалық сипаттамалары

Өнімнің сипаттамалары

Түсі: Сұр

Тұтқыр: Цемент

Құмның максималды ірі түйірлері: 1,25 мм-ге дейін

Қолдану сипаттамалары

Қабат 10 мм болған кезде құрғақ қоспаның 1 м2 жерге шығыны: 18-20 кг

Қабаттың минималды қалыңдығы: 5 мм

Қабаттың максималды қалыңдығы: 50 мм

Ішінара тегістеген кездегі қабаттың максималды қалыңдығы: 60 мм

Ашық ыдыстағы дайын ерітіндінің қолдануға жарамдылығы: Кем дегенде 1 сағат

Ішінара жүктемесі (жүруге болады): 48 сағаттан кейін

Едендік жабындарды төсеу (жабынның типіне байланысты): 7 тәуліктен бастап

Беріктіктің толық жиынтығының уақыты: 28 тәулік

Негіздеменің температурасы: +5-тен +25°С-ге дейін

Пайдалану сипаттамалары

Таңбалы беріктігі: М 150

Сығудағы беріктігі (28 тәуліктен кейін): Кем дегенде 15 МПа

Бүгілудегі беріктігі (28 тәуліктен кейін): Кем дегенде 2,5 МПа

Негіздемемен ілінісу беріктігі (28 тәуліктен кейін): Кем дегенде 0,5 МПа

Құрамы:

Цементтік тұтқырланған, бөлікшеленген құм, минералдық толықтырғыштар, түрлендірілген полимерлік қоспалар.

Негіздемеге қойылатын талаптар:

Негіздеме ҚНжЕ 2.03.13-88 және ҚНжЕ 3.04.01-87 талаптарына сәйкес болу керек.

Негіздеменің таңбалы беріктігі кем дегенде М 100 болу керек.

Негіздеменің беткі қабаттын ластанудан және шаң-тозаңнан, лак-бояу жабынынан және желімнен, қабаттанатын ескі жабындар мен майлы дақтардан, яғни материалдың негіздемеге адгезиясын нашарлату мүмкін барлық басқа заттардан тазартыңыз.

Биологиялық тоттануға (шіруге) ұшырайтын негіздемеге тиісті қорғаныстық өңдеусіз құюға кеңес берілмейді.

Дайындалған негіздеме «Bergauf» тегістегішімен (негіздеменің типіне және жұмыс саласына байланысты - «PRIMER»,  «TIEFGRUNT» тегістегішімен) өңделу керек.

Еденді тегістеу жөніндегі жұмыстарды жүргізуге дейін бір тәулік қалған мерзімде негіздемедегі барлық жарықтарды, терең ойықтарды Base ерітіндісімен толтырып, «Bergauf» («Primer» немесе «Tiefgrunt») тегістегішімен өңдеу қажет.

Негіздеменің беткі қабаты тегістелмесе, еден қатайған кезде қоспаның жайылмауы, жарықтар пайда болуы мүмкін және қатқан ерітіндінің беріктігі төмендеуі мүмкін

Ерітіндіні дайындау

Ерітіндіні дайындау үшін таза сыйымдылықтарды және құрал-саймандарды пайдаланыңыз.

Қоспаны сумен (+5-тен +25°С-ге дейінгі) араластыру үйлесімі:

Құрғақ қоспаны ақырындап суға қосады.

1 кг қоспаға – 0,17 – 0,19 л су.

25 кг қоспаға – 4,25 – 4,75 л су.

Біркелкі қоспа түзілгенге дейін араластырыңыз*

Барлық химиялық реакциялар аяқталғанға дейін 3-5 минут күте тұрыңыз.

Қайтадан араластырыңыз.

*Араластыруды құрғақ қоспаларға арналған арнайы миксерді немесе саптамасы бар кәдімгі қолбұрғыны пайдалану арқылы жүргізуге кеңес беріледі, айналымдардың саны минутіне 500 айналымнан аспау керек.

Айналымдардың саны көп болған кезде қоспаға көп мөлшерде ауа кіріп кетуі мүмкін, бұл беткі қабаттың сапасына теріс әсер етеді - дөңестер мен кратерлер түзілуі мүмкін.

Назар аударыңыз!

Сумен араластыру үйлесімі және ерітіндіні дайындау тәртібі қатаң сақталған кезде ғана өнімнің қасиеттері кепілденеді.

Жұмыс тәртібі

Дайын ерітіндіні дайындалған негіздемеге біркелкі етіп бөліңіз.

Беткі қабатты құрылыстық ережелерге сәйкестендіріп, қалақшаның көмегімен тегістеңіз.

Назар аударыңыз!

Күрделі геометриялық пішіні бар жазықтықты құйған кезде өтемдеуші материалдарды периметр бойымен төсеу, қоспаны қамтығаннан кейін майысатын жіктерді кесу талап етіледі.

Майысатын жіктерді есік тесіктерінде, геометриялық пішіндері дұрыс емес орынжайлардағы тарылатын жерлерде диагоналін 10 метрден артық етіп ұйымдастыру қажет.

Сондай-ақ еденді құйған кезде негіздемеде бар майысатын жіктерді қайталаған жөн.

Беткі қабатқа күтім жасау

Құйылған еденнің мерзімінен бұрын кебуіне және жарықтардың пайда болуына жол бермеу үшін қатаю кезеңінде (құйғаннан кейінгі алғашқы 7-10 тәулік) орынжайларда өтпе желдердің болуына және беткі қабатқа тікелей күн сәулелерінің түсуіне жол бермеңіз.

Қауіпсіздік техникасы

Материалдың көзге және тыныс алу жолдарына түсіп кетуіне жол бермеңіз.

Сақтау

Құрғақ орынжайда және жабық зауыттық қаптамада сақтаудың кепілдік мерзімі дайындалған күннен бастап 12 айды құрайды.

# Разработано:

# Продукт-менеджер

# ____________________ /Зубова А.С./

# «____»______________2015 г.

# Согласовано:

# Начальник НИЦ

# ____________________ /Хохлун Н.Л./

# «____»______________2015 г.

# Технический Специалист

# ____________________ /Куперман Е.Ю./

# «____»______________2015 г.

# Главный технолог

# ____________________ /Царева М.В./

# «____»______________2015 г.