Утверждаю

Директор по развитию

Богданова Ю.А.

«__» ___________2016 г.

KITT

ЗАТИРКА

Цветная для межплиточных швов

25 кг

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

- БЕЗУСАДОЧНАЯ

- ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ

- СТОЙКАЯ К ИСТИРАНИЮ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

| Тип покрытия | Серая | Белая и Цветная |
| --- | --- | --- |
|  | Стена и пол |
| Керамическая плитка по 900 см2 |  |  |
| Крупноформатная плитка более 900 см2 |  |  |
| Керамогранит и маловпитывающая плитка |  |  |
| Природный камень |  |  |
| Прозрачная плитка, мозаика, мрамор |  |  |
| Тип основания |  |  |
| Недеформирующиеся* |  |  |
| Деформирующиеся** |  |  |
| Критические*** |  |  |
| «Теплый пол» |  |  |
| Сфера работ |  |  |
| Помещение с нормальной влажностью |  |  |
| Помещения с повышенной влажностью (ванная) |  |  |
| Небольшие крытые резервуары и бассейны |  |  |
| Наружные работы (фасад, балкон) |  |  |

*Недеформирующиеся

Характеристика: основания, которые не изменяют свою геометрию от перепада температур и механических нагрузок.

Виды: бетон и железобетон возрастом более 6 месяцев, цементная и цементно-известковая штукатурка.

Требованию к клею: усиленные свойства не обязательны.

**Деформирующиеся

Характеристика: основания, которые меняют свою геометрию от перепада температур и механических нагрузок.

Виды: ДСП, ЦСП, гипсокартон, дерево, фанера, «тёплый пол»

Требованию к клею:  повышенная эластичность, хорошая клеящая способность

***Критические

Характеристика: основания, которые в силу своей природы, не имеют надлежащего адгезионного контакта.

Виды: старая керамическая плитка, гипсовое ангидридное основание, ячеистый бетон, и железобетон моложе 6 месяцев, жёсткие металлические конструкции заводского изготовления, железобетонные конструкции заводского изготовления (их поверхность обработана заводской смазкой)

Требованию к клею: повышенная клеящая способность, хорошая эластичность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристики продукта |  |
| --- | --- |
| Цвет | См. на упаковке |
| Вяжущее | Цемент |
| Характеристики применения |  |
| Средний расход смеси на 1 м2 в зависимости от размера плитки и толщины шва**** | См. ниже |
| Рекомендуемая ширина шва | 1-5 мм |
| Жизнеспособность готового раствора в открытой таре | не менее 50 минут |
| Время полного набора прочности | 28 суток |
| Можно ходить через | 12 часов |
| Проведение работ при температуре | + 5 до + 25oC |
| Характеристики эксплуатации |  |
| Марочная прочность | М 150 |
| Прочность на сжатие (через 28 суток) | 15 МПа |
| Прочность на изгиб (через 28 суток) | не менее 3 Мпа |
| Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) | не менее 0,8 МПа |
| Температура эксплуатации | - 50 до + 70 oC |
| Морозостойкость | F 50 |

****Таблица зависимости среднего расхода смеси на 1 м2 от размера плитки

| Длинна | Ширина | Расход на 1 м2 при толщине шва 3 мм | Расход на 1 м2 при толщине шва 5 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 250 | 125 | 0,38 | 0,55 |
| 100 | 100 | 0,55 | 0,85 |
| 300 | 300 | 0,22 | 0,33 |
| 450 | 450 | 0,19 | 0,25 |
| 600 | 600 | 0,17 | 0,18 |
| 300 | 450 | 0,19 | 0,28 |
| 250 | 500 | 0,21 | 0,32 |

Если размеры используемой плитки, отличаются от показателей в Таблице зависимости расхода, можно использовать формулу для расчёта расхода смеси:

где А – длина плитки (мм);

В – ширина плитки (мм);

С – толщина плитки (мм);

D – ширина шва (мм)

СОСТАВ

Цементное вяжущее, минеральные и полимерные модифицирующие добавки, пигменты.

# Подготовка основания

Работы по заполнению швов затиркой Kitt рекомендуется производить через промежуток времени, указанный производителем Bergauf  в инструкции или на упаковке клея. Как правило, затирка швов проводится не ранее, чем через 24 часа после укладки плитки на стены, и не ранее, чем через 48 часов – на пол. Использование клеев Bergauf KERAMIK MAXIMUM, GRANIT, MOSAIK сокращает эти периоды до 12 часов и 24 часов соответственно.

Плитка должна плотно, без пустот прилегать к основанию;

# Швы должны быть очищены от остатков клея, пыли, масляных пятен и других загрязнений, которые могут ухудшить адгезию;

# Швы должны иметь глубину не менее 1 мм;

# При затирке сильно впитывающих оснований и облицовочных материалов перед затиркой увлажнить швы и дождаться впитывания влаги;

# При наличии в швах старой затирки, её необходимо удалить;

# В случае затирки пористых, сильно впитывающих облицовочных материалов, предварительно провести пробу на окрашивание пигментом, содержащемся в затирке.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

- Затворить смесь водой (от +10 до +25 С) в пропорции:

Затирка белая и серая:

- на 1 кг смеси – 0,26- 0,29 л воды;

- на 2 кг смеси – 0,52– 0,58 л воды;

- на 5 кг смеси – 1,30 -1,45 л воды;

- на 25 кг смеси – 6,50 -7,25 л воды;

Затирка цветная:

- на 1 кг смеси – 0,25- 0,30 л воды;

- на 2 кг смеси – 0,50 – 0,60 л воды.

- Перемешать до получения однородной массы5*

- Подождать 3-5 минут, пока закончатся все химические реакции.

- Повторно перемешать.

5*Перемешивание рекомендуется проводить с использованием специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 500 в минуту.

Полученную смесь необходимо использовать в течение 50 минут.

Внимание! Избегайте передозировки воды, она изменяет свойства смеси и ухудшает основные характеристики.

# Порядок работы

- Подготовленный раствор наносится резиновым шпателем, смесь необходимо вдавить в шов движениями по диагонали;

- Попавшие на плитку излишки раствора можно удалить резиновым шпателем и использовать вторично;

- Через 10-15 минут поверхность плитки нужно протереть влажной губкой. Требуется протереть только плитку, не задевая свежий раствор в швах. Губку необходимо часто споласкивать и хорошо отжимать. Губка должна быть слегка влажной для того, что бы излишки воды не повлияли на цвет и консистенцию смеси в шве.

- Высохшие остатки затирки необходимо удалить мягкой сухой тряпкой через 8 часов после заполнения швов.

Проход возможен через 12 часов, а первый контакт с водой – не ранее, чем через 24 часа.

Рекомендуется проводить работы по затирке швов плиточной кладки при температуре воздуха +20оС и влажности 60%. Условия окружающей среды, не соответствующие данным, могут привести к неравномерному высыханию смеси в швах и увеличению сроков схватывания.

Соблюдайте условия нанесения, количество воды для затворения, рекомендации по выполнению работ для получения нужного цвета и качества шва.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути.

# Хранение

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 12 месяцев со дня изготовления.

Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией, а также в случае ввода посторонних компонентов и веществ в состав продукта.

ТУ 5745 - 001-71576152-2014

«Продукция произведена по заказу ООО «Бергауф Строительные Технологии».

Индекс изготовителя:

БЛ  -    ООО «Бергауф Лаишево», Республика Татарстан,  г. Казань, Лаишевский р-н, с/п Столбищенское, с. Столбище, ул.Лесхозовская, дом № 32а.

БМ -    ООО «Бергауф Марусино», Новосибирская область, Новосибирский район, пос. Марусино, Промышленная зона 15.

БН  -   ООО «Бергауф Невьянск», Свердловская область, Невьянский район, 86 км автодороги Екатеринбург – Серов, А/1

БС – ООО «Бергауф Стерлитамак», Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Короленко, 2

Для прочих индексов изготовителем продукции является: ООО «Бергауф Строительные Технологии»

«Все претензии по качеству необходимо высылать на адрес ООО «Бергауф Строительные Технологии»:

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75

post@bergauf.ru, +7-(343)-278-52-94»

Разработано:

Продукт-менеджер

____________________ /Зубова А.С./

«____»______________2016 г.

Согласовано:

Начальник НИЦ

____________________ /Хохлун Н.Л./

«____»______________2016 г.

Старший технический Специалист

____________________ /Куперман Е.Ю./

«____»______________2016 г.

Главный технолог

____________________ /Царева М.В./

«____»______________2016 г.