Утверждаю

Директор по развитию

Богданова Ю.А.

«__» ___________2013 г.

Kleben Block

Клей для укладки ячеистых блоков

- Высокая прочность кладки

- Для внутренних и наружных работ

- Пластичный

- Возможность кладки с толщиной шва 2-3 мм

# Область применения

| Тип покрытия |  |
| --- | --- |
| Ячеистые блоки |  |
| Газоблоки |  |
| Пеноблоки |  |
| Силикатный кирпич |  |
| Способ нанесения |  |
| Ручное нанесение |  |
| Машинное нанесение |  |
| Сфера работ |  |
| Внутренние работы |  |
| Наружные работы |  |

# Технические характеристики

| Характеристики продукта |  |
| --- | --- |
| Цвет | Серый |
| Вяжущее | Цемент |
| Максимальная фракция песка | до 0,63 мм |
| Характеристики применения |  |
| Расход сухой смеси на 1 м2 при слое 3 мм | ~ 2,5 кг |
| Рекомендуемая толщина слоя | 2-3 мм |
| Жизнеспособность готового раствора в открытой таре | 3 часа |
| Открытое время после нанесения | 15 мин |
| Время твердения | 24 часа |
| Время полного набора прочности | 28 суток |
| Проведение работ при температуре воздуха и основания | от +5 до +25 0С |
| Характеристики эксплуатации |  |
| Марочная прочность | M 50 |
| Прочность на сжатие (через 28 суток) | 5 МПа |
| Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) | Не менее 0,4 МПа |
| Морозостойкость | F 35 |
| Температура эксплуатации | от – 50 до + 70 0С |

Состав

Цементное вяжущее, фракционированный песок, минеральные добавки, модифицирующие полимерные добавки.

Приготовление раствора

Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты.

Внимание! Свойства продукта гарантированы  только при строгом соблюдении пропорций затворения водой и порядка приготовления раствора.

Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты.

- Затворить смесь водой (от +10 до +25 0С) в пропорции:

Сухую смесь постепенно добавляют в воду.

- на 1 кг смеси – 0,25 – 0,28 л воды;

- на 25 кг смеси – 6,25 – 7,0 л воды.

- Перемешать до получения однородной массы*.

- Подождать 10-15 минут, для полного растворения морозостойкой добавки пока закончатся все химические реакции.

- Повторно перемешать.

*Перемешивание рекомендуется проводить с использованием специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 500 в минуту.

Подготовка основания

Поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, масляных пятен – всего, что может ухудшить сцепление материала. При необходимости за 5-10 минут смочить основание водой.

Порядок работы

- Раствор необходимо нанести на такую площадь, которая может быть обработана в течение следующих 15 минут (открытое время).

- Нанести приготовленную смесь равномерно с помощью  гладкого шпателя на вертикальную и горизонтальную поверхность соседних уже приклеенных блоков и придать гребенчатую структуру зубчатым шпателем с размером зуба  5 мм

- Толщина кладочного раствора должна быть не более 3 мм, что исключает возможность образования «мостиков холода» и промерзания стены.

- На растворную смесь уложить блок и откорректировать его положение.

- Установить блок на основание и постучать для равномерного распределения раствора.

- Рекомендуемая толщина шва – 2-3 мм.

Внимание! Сквозняк, плохо подготовленная поверхность, пониженная влажность или повышенная температура могут сократить открытое время и жизнеспособность готовой смеси.

При кладке руководствуйтесь Правилами производства и приемки работ СниП 3.03.01-87.

Техника безопасности

Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути.

Хранение

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления.

Вес: 25 кг

# Разработано:

# Ведущий продукт-менеджер

# __________________/ Ильченко М.В./

# «____»______________2013 г.

# Согласовано:

# Начальник исследовательского центра

# __________________/Тереза Н.В./

# «____»______________2013 г.