Утверждаю

Директор по развитию

Богданова Ю.А.

«__» ___________2015 г.

# Bau Putz Gips

штукатурка Гипсовая

30 кг

# Основные свойства

- для стен и потолков

- под оклейку обоями

- легко наносится

# Область применения

| Тип основания |  |
| --- | --- |
| Кирпичная кладка |  |
| Бетон, железобетон |  |
| Ячеистый бетон |  |
| Цементная, цементно-известковая штукатурка |  |
| Гипсовая штукатурка |  |
| Гипсокартон |  |
| ГКЛ швы |  |
| Сфера работ |  |
| Внутренние работы | Нормальная влажность |  |
|  | Повышенная влажность |  |
| Наружные работы | Фасад |  |
|  | Цоколь |  |
| Качество поверхности |  |
| Под керамическую плитку* |  |
| Под декоративную штукатурку с фракцией ≥ 1 мм** |  |
| Под декоративную штукатурку с фракцией < 1 мм** |  |
| Под текстурные обои |  |
| Под тонкие обои |  |
| Под финишную шпаклевку |  |
| Под фактурную покраску |  |
| Способ нанесения |  |
| Ручной |  |
| Машинный |  |

# Технические характеристики

| Характеристики продукта |  |
| --- | --- |
| Вяжущее | Гипс |
| Максимальная фракция | до 0,63 мм |
| Характеристики применения |  |
| Расход сухой смеси на 1 м2 при слое 10 мм | ~ 11-13 кг |
| Минимальная толщина нанесения | 5 мм |
| Максимальная толщина нанесения | 30 мм |
| Максимальная толщина нанесения при частичном выравнивании | 40 мм |
| Жизнеспособность готового раствора в открытой таре | 1 час |
| Время полного набора прочности (при t = +20 0С) | 28 суток |
| Проведение работ при температуре основания | от +5 до +25 0С |
| Характеристики эксплуатации |  |
| Марочная прочность | М35 |
| Прочность на сжатие (через 28 суток) | Не менее 3,5 МПа |
| Прочность на изгиб (через 28 суток) | Не менее 1 МПа |
| Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) | Не менее 0,5 МПа |

* - при условии грунтования грунтовкой типа Bergauf Beton Kontakt

**- при условии грунтования грунтовкой типа Bergauf Beton Kontakt, для декоративных штукатурок на основе цемента

Внимание!

Гипсовые сухие смеси могут быть различного цвета, от белого до серого и даже до бежевого. Это объясняется наличием природных примесей в гипсовом камне. Цвет смеси никак не влияет на ее характеристики.

# Состав

Гипсовое вяжущее, перлитовый наполнитель, минеральные наполнители, модифицирующие полимерные добавки.

# ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ:

Перед началом работ убедитесь, что оконные и дверные проёмы закрыты, в помещении нет сквозняков, температура воздуха в пределах от +5 до +25 0С и такой температурный режим сохранялся в помещении в течение не менее 5 дней перед началом работ и трех дней после нанесения.

# ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ:

# Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87.

# Поверхность основания должна быть очищена от грязи и пыли, лакокрасочных покрытий, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию.

# Все трещины, глубокие выбоины в основании, пустые швы кирпичных кладок необходимо за сутки до начала проведения работ по оштукатуриванию расшить, очистить от пыли, обработать грунтовкой Bergauf TIEFGRUNT или Bergauf PRIMER и заполнить густо разведённой смесью BAU PUTZ GIPS

# Подготовленное основание должно быть обработано грунтовкой Bergauf TIEFGRUNT или  Bergauf PRIMER.

# Сухие и сильно впитывающие основания (например, ячеистый бетон) необходимо прогрунтовать 2 раза. Перед повторным нанесением первый слой грунтовки необходимо высушить  в течение 1 часа. Работы по оштукатуриванию следует проводить не ранее чем, через 4 часа. Бетон, железобетон и другие маловпитывающие основания рекомендутся обработать грунтовкой Bergauf Beton Kontakt.

В случае если поверхность основания не будет прогрунтована, возможно возникновение трещин в период твердения штукатурки и снижение прочности затвердевшего раствора.

при толстослойном нанесении Рекомендуем использовать минимальное количество воды, указанное на упаковке

# Приготовление раствора

# Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты.

Внимание! Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций затворения водой и порядка приготовления раствора.

Приготовление раствора

Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты.

Внимание! Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций затворения водой и порядка приготовления раствора.

- Затворить смесь водой (от +5 до +25 0С) в пропорции:

Сухую смесь постепенно добавляют в воду.

  - на 1 кг смеси – 0,35 – 0,42 л воды;

  - на 30 кг смеси –10,5- 12,6 л воды.

  - на 5 кг смеси – 1,75 – 2,1 л воды

- Перемешать до получения однородной массы**.

- Подождать 5 минут, пока закончатся все химические реакции.

- Повторно перемешать.

** Перемешивание рекомендуется проводить с использованием специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 800 в минуту.

# Порядок работы

- Работы необходимо производить в соответствии со СНиП 3.04.01-87 .Установить маяки параллельно друг другу, так что бы во время нанесения и разравнивания они были как рельсы для правила, которым будет разравниваться смесь. Запрещается устанавливать маяки на гипсовую смесь, рекомендуется использовать быстротвердеющую цементную смесь, например, Bergauf Easy Master.

- После приготовления раствора равномерно распределить его между маяками с помощью штукатурного ковша, кельмы или шпателя. Толщина нанесения должна превышать высоту маяка на 1-3 мм.

- После набрасывания раствора, необходимо произвести его выравнивание с помощью h-образного правила.

- Правило поставить на маяки, после чего без отрыва от маяков протягивать его «снизу-вверх», держа правило под углом 60о.

- Остатки смеси, оставшиеся на правиле убрать мастерком, шпателем или металлической теркой и использовать повторно.

- После потери подвижности штукатурки (примерно 40-50 минут), произвести подрезку, при помощи трапециевидного правила.

- Правило поставить на маяки, после чего без отрыва от маяков протягивать его «снизу-вверх», держа правило под углом 60о. Запрещается повторно использовать остатки смеси, оставшиеся на правиле.

- Для создания поверхности пригодной для приклеивания обоев, штукатурку необходимо заглянцевать.

- Штукатурку, после подрезки, смочить водой при помощи пульверизатора, после чего загладить жестким металлическим шпателем.

Внимание! Если требуемая толщина выравнивания больше 30 мм, необходимо наносить штукатурку слоями с частичным просушиванием каждого, не менее 24-х часов. Количество слоев – не более 3-х. Толщина первого слоя не более 30 мм, каждого последующего – не более 25 мм.

Уход за поверхностью

В период твердения (первые 3-7  суток после оштукатуривания) защищать поверхность от воздействия атмосферных осадков, прямых солнечных лучей. Избегать сквозняков чтобы не вызвать преждевременного пересыхания штукатурки и появления трещин.

Поверхность пригодна для:

- облицовки плиткой всех типов и размеров – через 3 суток*;

- окраске и наклеиванию обоев - через 14 суток; (остаточная влажность BAU PUTZ GIPS должна быть не более 8%).

- финишного шпаклевания  - через 3 суток

# С более подробной информацией по выполнению штукатурных работ Вы можете ознакомиться в видеоинструкции на сайте www.bergauf.ru

# Поверхность штукатурки не рекомендуется оставлять без финишного покрытия.

Техника безопасности

Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути.

Хранение

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 6 месяцев от даты изготовления.

Внимание

Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией, а также в случае ввода посторонних компонентов и веществ в состав продукта.

вес:  30 кг

# Разработано:

# Продукт-менеджер

# ____________________ /Зубова А.С./

# «____»______________2015 г.

# Согласовано:

# Начальник НИЦ

# ____________________ /Хохлун Н.Л./

# «____»______________2015 г.

# Технический Специалист

# ____________________ /Куперман Е.Ю./

# «____»______________2015 г.

# Главный технолог

# ____________________ /Царева М.В./

# «____»______________2015 г.