| Утверждено 23.10.2017 | Утверждаю Директор по развитию _____________Ю.А. Богданова «___»______________2017 г. |
| --- | --- |

# BetonKontakt

СЦЕПЛЯЮЩАЯ (АДГЕЗИОННАЯ) АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА

для наружных и внутренних работ

ВЕС: 7, 14 КГ

# Основные свойства:

- ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ГЛАДКИХ МАЛОВПИТЫВАЮЩИХ ОСНОВАНИЙ

- УВЕЛИЧИВАЕТ АДГЕЗИЮ ПОСЛЕДУЮЩИХ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

- ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

# Область применения

| Использовать перед нанесением |  |
| --- | --- |
| Штукатурка |  |
| Наливные полы, стяжки |  |
| Керамическая плитка |  |
| Декоративные штукатурки |  |
| Тип основания |  |
| Бетон, газобетон |  |
| Железобетон |  |
| Штукатурка, шпаклевка* |  |
| Гипсокартон |  |
| Окрашенная поверхность масляной или пентафталевой краской |  |
| Старая керамическая плитка |  |
| Сфера работ |  |
| Помещения с нормальной влажностью |  |
| Помещения с повышенной влажностью (ванная) |  |
| Наружные работы |  |
| Способ нанесения |  |
| Ручной |  |
| Машинный |  |

*только для цементных шпаклёвок

# Технические характеристики

| Характеристики продукта |  |
| --- | --- |
| Цвет | Розовый |
| Вяжущее | Акриловые полимеры |
| Характеристики применения |  |
| Расход на 1 м2 | 200-300 г |
| Высыхание** | 5-6 часов |
| Проведение работ при температуре основания | от +5ºдо +25ºС |

**при нормальных условиях (температура окружающей среды 20оС, влажность 60%)

# Состав

# Водная дисперсия акриловых полимеров с добавлением различных вспомогательных веществ и кварцевого наполнителя различной фракции.

# Подготовка основания

Отчистить поверхность от пыли, грязи, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен - всего, что может ухудшить адгезию к основанию.

# Порядок работы

Перед началомработы содержимое ведра тщательно перемешать. Грунтовку, не разбавляя, наносят кистью или валиком. Последующее покрытие наносят только после полного высыхания предыдущего слоя грунтовки.

# Техника безопасности

# Грунтовка пожаровзрывобезопасна и нетоксична. После применения инструмент промыть водой.

# Хранение

Грунтовка должна храниться в герметично закрытой упаковке изготовителя, на крытом складе, для исключения попадания прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +30ºС.Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

# Разработано:

# Продукт-менеджер

# ____________________ /Самойличенко Н.В./

# «____»______________2017 г.

# Согласовано:

# Начальник ИЦ

# ____________________ /Хохлун Н.Л./

# «____»______________2017 г.

# Руководитель службы технической поддержки

# ____________________ /Кайгородцев А.П./

# «____»______________2017 г.

# Главный технолог

# ____________________ /Царева М.В./

# «____»______________2017 г.

# Руководитель отдела продуктов

# ____________________ /Петрова Л.В./

# «____»______________2017 г.