# УТВЕРЖДАЮ

# Директор по развитию

# ___________Ю.А. Богданова

«___»_______________2015 г

bergauf technology

DIADEMA

штукатурка  декоративная

шуба

# Основные свойства

# для систем теплоизоляции фасадов

# для внутренней и наружной декоративной отделки

# белая

# морозостойкая

# Область применения

| Тип основан ия |  |
| --- | --- |
| Бетон, железобетон* |  |
| Ячеистый бетон* |  |
| Цементная, цементно-известковая штукатурка |  |
| Гипсовая штукатурка |  |
| Гипсокартон |  |
| Сфера работ |  |
| Внутренние работы | Нормальная влажность |  |
|  | Повышенная влажность |  |
| Наружные работы | Фасад |  |
|  | Цоколь |  |
| Качество поверхности |  |
| Под покраску |  |
| Способ нанесения |  |
| Ручной |  |
| Машинный |  |

# *нанесение возможно после обработки основания штукатурными составами или шпаклевания

# Технические характеристики

| Характеристики продукта |  |
| --- | --- |
| Цвет | Белый |
| Вяжущее | Цемент |
| Максимальная фракция | 2,5-3 мм |
| Характеристики применения |  |
| Расход сухой смеси на 1 м2 ** | 3,7- 4 кг |
| Толщина нанесения | 2,5-3 мм |
| Жизнеспособность готового раствора в открытой таре | 3 ч |
| Время полного набора прочности (при t = +20 0С) | 28 суток |
| Время высыхания | 2-3 суток |
| Проведение работ при температуре основания | от + 5 до + 25◦ С |
| Характеристики эксплуатации |  |
| Марочная прочность | М 50 |
| Прочность на сжатие (через 28 суток) | Не менее 5 Мпа |
| Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) | Не менее 0,5 МПа |
| Температура эксплуатации | от -50 до +70 0С |
| Морозостойкость | F 50 |

# **при толщине слоя, не превышающий максимальный диаметр наполнителя

# Состав

# Белый цемент, мраморная мука, фракционный наполнитель, модифицирующие полимерные добавки.

# Штукатурка  DIADEMA предназначена для создания декоративно-минерального окрашенного слоя в СФТК (системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями), а также для декорирования оштукатуренных фасадов и внутренних помещений.

# ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ:

# Перед началом работ убедитесь, что оконные и дверные проёмы закрыты, в помещении нет сквозняков, температура воздуха в пределах от +5 до +25 оС и такой температурный режим сохранялся в помещении в течение не менее 5 дней перед началом работ и трех дней после нанесения.

# В случае проведения наружных работ необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей на основание и на поверхность нанесенной штукатурки. Температура основания не должна превышать +25оС, температура наружного воздуха +30оС. Запрещается производить работы при скорости ветра более 10м/с, а так же при атмосферных осадках.

# Внимание!!! Нанесение декоративного слоя возможно только после завершения монтажа системы водостока.

# Подготовка основания

1. Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87.

2.	Поверхность основания должна быть очищена от грязи и пыли, лакокрасочных покрытий, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию. Бетон должен иметь возраст не менее 3-месяцев, цементные и цементно-известковые штукатурки – не менее 28 дней.

3.	Все трещины, глубокие выбоины в основании необходимо за сутки до начала проведения работ по оштукатуриванию расшить, очистить от пыли, для достижения максимального эффекта рекомендуется обработать основание грунтовкой Bergauf TIEFGRUNT или Bergauf PRIMER и заполнить густо разведённой смесью шпаклевки или штукатурки. При наружных работах, перед нанесением DIADEMA, рекомендуется использовать штукатурки и шпаклёвки из линейки Bergauf: Bau Putz Zement, Bau Block (для оснований из ячеистого бетона), Glatte Zement, Finish Zement. При внутренних работах, помимо перечисленных, так же можно использовать штукатурки Bau  Interier и Easy Plaster.

4.	Сухие и сильно впитывающие основания, например гипсокартон, необходимо прогрунтовать 2 раза. Перед повторным нанесением первый слой грунтовки необходимо высушить  в течение 1 часа. Работы по оштукатуриванию следует проводить не ранее чем, через 4 часа. Бетон, железобетон и другие маловпитывающие основания рекомендуется обработать грунтовкой Bergauf Beton Kontakt. Грунтовки Bergauf максимально подходят к другим продуктам линейки и обеспечивают максимальный эффект от использования.

.В случае если поверхность основания не будет прогрунтована, возможна быстрая потеря подвижности раствора, сокращение времени формирования фактуры, трещинообразование и снижение прочности затвердевшего раствора

# Приготовление раствора

Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты

Внимание! Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций затворения водой и порядка приготовления раствора.

- Затворить смесь водой (от +5 до +30 0С) в пропорции:

- Сухую смесь постепенно добавляют в воду.

на 1 кг смеси 0,21 -0,22 л воды;

на 25 кг смеси 5,25-5,5 л воды.

- Перемешать до получения однородной массы***.

- Подождать 5 минут, пока закончатся все химические реакции.

- Повторно перемешать.

***Перемешивание рекомендуется проводить с использованием специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 800 в минуту. При большом количестве оборотов в смесь будет вовлекаться большое количество воздуха, что может отрицательно сказаться на качестве поверхности.

# Порядок работы

# При выполнении работ температура воздуха и основания должна быть от + 5 до + 25º С, влажность воздуха не должна превышать 80%.

Внимание! Открытое время работы зависит от температурно-влажностного режима окружающей среды.

# Работы следует выполнять инструментами из нержавеющих материалов.

- Нанести раствор с помощью терки на подготовленную поверхность основания и разровнять. Толщина слоя должна быть равной размеру зерна мраморного наполнителя.

- Раскатать смесь велюровым валиком до получения на поверхности равномерной фактуры.  В зависимости от длины ворса велюрового валика получается различная фактура декорируемой поверхности.

- Материал рекомендуется наносить от угла до угла, без прерывания работы. В случае необходимости в прекращении работы, по границе штукатурного слоя приклеивают малярную ленту, на которую внахлест наносят штукатурку. Разрыв в декоративном слое предпочтительнее делать на углах зданий или по линии оконных откосов.  Ленту удаляют через 30 минут после нанесения. Свежие остатки штукатурки со стен и пола могут быть удалены при помощи воды, засохшие - только механически.

- Для окрашивания поверхности декоративной штукатурки рекомендуется использовать акриловые, силиконовые или силикатные краски. Краска по водопоглощению должна относится к  II или III классу  согласно  DIN 1062-1. Краска по паропроницаемости должна относиться к среднему II классу согласно DIN  ISO 7783-2.

- Возможна колеровка раствора с помощью водорастворимых пигментов или колеровочных паст на водной основе. Рекомендуется использовать минимальные количества колера, поскольку его передозировка отрицательно влияет на прочность и технологичность нанесения покрытия.

- Декоративную штукатурку после нанесения в первые 2-3 суток следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей, ветра и дождя. Рекомендуется при таких условиях закрыть строительные леса специальной сеткой или пленкой. Не допускать замораживания  и пересыхания.

- Декоративную штукатурку после нанесения в первые 2-3 суток следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей, ветра и дождя. Рекомендуется при таких условиях закрыть строительные леса специальной сеткой или пленкой. Не допускать замораживания  и пересыхания.

# Для исключения различия оттенков декоративного покрытия на больших поверхностях рекомендуется использовать штукатурку одной партии и воду из одного источника при одинаковом количестве воды  для затворения.

Проектирование и монтаж материала  Bergauf Diadema  в системах утепления фасадов Bergauf Technology PS или MW следует выполнять в соответствии с альбомами технических решений «Bergauf Technology PS» и «Bergauf Technology MW», а также руководствуясь инструкцией  по монтажу систем наружной теплоизоляции фасадов зданий Bergauf Technology PS  и MW.

# С более подробно информацией по монтажу систем наружной теплоизоляции фасадов зданий Bergauf Technology PS  и MW  Вы можете ознакомиться в видеоинструкции на сайте www.bergauf.ru

# ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

# Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути.

# ХРАНЕНИЕ

# Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 12 месяцев со дня изготовления.

# Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией, а также в случае ввода посторонних компонентов и веществ в состав продукта.

# Разработано:

# Продукт-менеджер

# ____________________ /Зубова А.С./

# «____»______________2015 г.

# Согласовано:

# Начальник НИЦ

# ____________________ /Хохлун Н.Л./

# «____»______________2015 г.

# Старший технический специалист

# ____________________ /Куперман Е.Ю./

# «____»______________2015 г.

# Главный технолог

# ____________________ /Царева М.В./

# «____»______________2015 г.