# Утверждаю

# Директор по развитию

# _____________Ю.А. Богданова

# «___»______________2015 г.

# Finish Gips

# Финишная шпаклевка

на гипсовой основе

ВЕС: 18 КГ

# Основные свойства

# слой от 0,5 до 5 мм за одно нанесение

# Безусадочная

# рекомендована для ГКЛ швов

# Область применения

| Тип основания |  |
| --- | --- |
| Кирпичная кладка |  |
| Бетон, железобетон |  |
| Ячеистый бетон |  |
| Цементная, цементно-известковая штукатурка |  |
| Гипсовая штукатурка |  |
| Гипсокартон, ЦСП, ДСП, дерево, фанера |  |
| ГКЛ швы |  |
| Сфера работ |  |
| Внутренние работы | Нормальная влажность |  |
|  | Повышенная влажность |  |
| Наружные работы | Фасад |  |
|  | Цоколь |  |
| Качество поверхности |  |
| Под керамическую плитку |  |
| Под декоративную штукатурку* с фракцией ≥ 1 мм |  |
| Под декоративную штукатурку* с фракцией < 1 мм |  |
| Под текстурные обои |  |
| Под тонкие обои |  |
| Под финишную шпаклевку |  |
| Под покраску |  |
| Способ нанесения |  |
| Ручной |  |
| Машинный |  |

- с использованием вспомогательных материалов (например, серпянки)

* - кроме декоративных штукатурок на минеральном вяжущем

# Технические характеристики

| Характеристики продукта |  |
| --- | --- |
| Цвет после высыхания | Белый |
| Вяжущее | Гипс |
| Основная фракция | до 0,2 мм |
| Характеристики применения |  |
| Расход сухой смеси на 1 м2 при слое 1 мм | ~ 1 кг |
| Минимальная толщина нанесения | 0,5 мм |
| Максимальная толщина нанесения | 5 мм |
| Максимальная толщина нанесения при частичном выравнивании | 10 мм |
| Жизнеспособность готового раствора в открытой таре | 1 час |
| Шлифовка после нанесения допускается через | 4 часа |
| Время полного набора прочности (при t = + 20 0С) | 28 суток |
| Проведение работ при температуре основания | от +5 до +25 0С |
| Характеристики эксплуатации |  |
| Марочная прочность | М 35 |
| Прочность на сжатие (через 28 суток) | Не менее 3,5 МПа |
| Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) | Не менее 0,5 МПа |
| Температура эксплуатации после полного набора прочности | от +5 до +70 0С |

# Состав

# Гипсовое вяжущее, минеральные наполнители, модифицирующие полимерные добавки.

Шпаклевка Finish Gips предназначена для заделки стыков между листовыми материалами, финишного шпаклевания и устранения мелких дефектов на минеральных (бетонные, железобетонные, цементные, гипсовые и цементно-известковые штукатурки), заранее подготовленных основаниях, на стенах и потолках.

# Подготовка основания

Перед началом работ убедитесь, что оконные и дверные проёмы закрыты, в помещении нет сквозняков, температура воздуха в пределах от +5 до +25 оС и такой температурный режим сохранялся в помещении в течение не менее 5 дней перед началом работ и трех дней после нанесения.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ:

1.	Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87.

2.	Поверхность основания должна быть очищена от грязи и пыли, лакокрасочных покрытий, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию.

3.	Все трещины, глубокие выбоины в основании за сутки до начала проведения работ по шпаклеванию расшить, очистить от пыли, обработать грунтовкой Bergauf TIEFGRUNT или Bergauf PRIMER и заполнить густо разведённой штукатурной смесью Bau Putz Zement.

4. Допускается трещины глубиной не более 5 мм ремонтировать без расшивки с применением стеклохолста.

5. Сухие и сильно впитывающие основания (например, гипсовая штукатурка) необходимо прогрунтовать 2 раза. Перед повторным нанесением первый слой грунтовки необходимо высушить  в течение 1 часа. Работы по оштукатуриванию следует проводить не ранее чем, через 4 часа.

Приготовление раствора

# Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты.

Внимание! Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций затворения водой и порядка приготовления раствора.

- Затворить смесь водой (от +5 до +25 0С) в пропорции:

Сухую смесь постепенно добавляют в воду.

на 1 кг смеси – 0,34-0,37 л воды;

на 18 кг смеси – 6,1 - 6,7 л воды;

на 5 кг смеси – 1,7 – 1,85 л воды.

- Перемешать до получения однородной массы**.

- Подождать 5  минут, пока закончатся все химические реакции.

**Перемешивание рекомендуется проводить с использованием специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 800 в минуту.

# Порядок работы

При сплошном выравнивании:

- Нанести смесь на поверхность основания.

- Разгладить равномерным тонким слоем с помощью металлического шпателя.

- В случае необходимости нанести последующие слои после просушивания предыдущего слоя. При нанесении на просушенный слой поверхность необходимо прогрунтовать.

- Полученную поверхность можно отшлифовать через 4 часа. Абразив следует выбирать с учетом требований к готовой поверхности.

При заделывании ГКЛ швов:

- Смесь, приготовленную с использованием минимально рекомендуемого количества воды, нанести первым слоем при формировании стыка.

- Уложить серпянку на слой шпаклёвки путём вдавливания шпателем.

- После высыхания первого слоя нанести второй слой шпаклёвки.

При устранении трещин с использованием стеклохолста:

- Шпаклёвку нанести на поверхность основания толщиной 5 мм.

- Не дожидаясь высыхания и заветривания, вдавить стеклохолст в шпаклёвку при помощи широкого шпателя и нанести финишный слой.

Внимание! В зависимости от влажности и температуры окружающей среды, а также толщины нанесенного слоя, время, через которое поверхность можно отшлифовать, варьируется.

# Техника безопасности

# Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути.

# Хранение

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 6 месяцев со дня изготовления.

Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией, а также в случае ввода посторонних компонентов и веществ в состав продукта.

ТУ 5745 - 001-71576152-2014

Разработано:

Продукт-менеджер

____________________ /Зубова А.С./

«____»______________2015 г.

Согласовано:

Начальник НИЦ

____________________ /Хохлун Н.Л./

«____»______________2015 г.

Старший технический Специалист

____________________ /Куперман Е.Ю./

«____»______________2015 г.

Главный технолог

____________________ /Царева М.В./

«____»______________2015 г.

# Text boxes

Свойство для вынесения на плашку (титул): ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ