Утверждаю

Директор по развитию

Богданова Ю.А.

________________

«__» ___________2013 г.

# Finish Zement

Финишная шпаклевка

на цементной основе

ВЕС: 5 И 20 КГ

# Основные свойства

- белоснежная

- для фасадных работ

- морозостойкая

- слой от 0,3 до 7 мм за одно нанесение

# Область применения

| Тип основания |  |
| --- | --- |
| Кирпичная кладка |  |
| Бетон, железобетон |  |
| Ячеистый бетон |  |
| Цементная, цементно-известковая штукатурка |  |
| Гипсовая штукатурка |  |
| Гипсокартон, ЦСП, ДСП, дерево, фанера |  |
| ГКЛ швы |  |
| Сфера работ |  |
| Внутренние работы | Нормальная влажность |  |
|  | Повышенная влажность |  |
| Наружные работы | Фасад |  |
|  | Цоколь |  |
| Качество поверхности |  |
| Под керамическую плитку |  |
| Под декоративную штукатурку с фракцией ≥ 1 мм |  |
| Под декоративную штукатурку с фракцией < 1 мм |  |
| Под текстурные обои |  |
| Под тонкие обои |  |
| Под финишную шпаклевку |  |
| Под покраску |  |
| Способ нанесения |  |
| Ручной |  |
| Машинный |  |

# Технические характеристики

| Характеристики продукта |  |
| --- | --- |
| Цвет | Белый |
| Вяжущее | Цемент |
| Основная фракция | менее 0,2 мм |
| Характеристики применения |  |
| Расход сухой смеси на 1 м2 при слое 1 мм | ~ 1 кг |
| Минимальная толщина нанесения | 0,3 мм |
| Максимальная толщина нанесения | 5 мм |
| Максимальная толщина нанесения при частичном выравнивании | 7 мм |
| Жизнеспособность готового раствора в открытой таре | 3 часа |
| Шлифовка после нанесения допускается через | 8 часов |
| Время полного набора прочности (при t = + 20 0С) | 28 суток |
| Проведение работ при температуре основания | от +5 до +25 0С |
| Характеристики эксплуатации |  |
| Марочная прочность | М 80 |
| Прочность на сжатие (через 28 суток) | Не менее 8 МПа |
| Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) | Не менее 0,5 МПа |
| Температура эксплуатации | от -50 до +70 0С |
| Морозостойкость | F 50 |

# Состав

# Цементное вяжущее, минеральные наполнители, модифицирующие полимерные добавки.

# Подготовка основания

Очистить поверхность от грязи и пыли, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию. Подготовленное основание перед нанесением шпаклевки следует обработать грунтовкой «PRIMER» или «TIEFGRUNT»  и высушить в течение 1 часа.

Внимание! Сильновпитывающее основание (ячеистый бетон и т.д.) грунтуется несколько раз, либо обрабатывается порозаполняющими составами. Бетон, железобетон и другие маловпитывающие основания рекомендуем обработать Bergauf Beton Kontakt.

Перед шпаклеванием крупные трещины рекомендуется за трое суток до основного шпаклевания заделать цементной штукатуркой Bergauf.

В случае если поверхность основания не будет прогрунтована, возможно образование рваной поверхности при нанесении второго слоя, сокращение времени выравнивания, трещинообразование

# Приготовление раствора

# Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты.

Внимание! Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций затворения водой и порядка приготовления раствора.

- Затворить смесь водой (от +5 до +25 0С) в пропорции:

Сухую смесь постепенно добавляют в воду.

  - на 1 кг смеси – 0,37 – 0,42 л воды;

  - на 20 кг смеси – 7,4 – 8,4 л воды.

  - На 5 кг смеси – 1,85 – 2,1 л воды.

- Перемешать до получения однородной массы*.

- Подождать 5 минут, пока закончатся все химические реакции.

- Повторно перемешать.

*Перемешивание рекомендуется проводить с использованием специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 500 оборотов в минуту. При большом количестве оборотов в смесь будет вовлекаться большое количество воздуха, что может отрицательно сказаться на качестве поверхности

Внимание! Сквозняк, плохо подготовленная поверхность, пониженная влажность или повышенная температура могут сократить жизнеспособность готовой смеси.

# Порядок работы

- Нанести смесь на поверхность.

- Разгладить равномерным тонким слоем с помощью металлического шпателя.

- Полученную поверхность можно отшлифовать через 8 часов.

Внимание! В зависимости от влажности и температуры окружающей среды, а также толщины нанесенного слоя, время, через которое поверхность можно отшлифовать, варьируется.

# Техника безопасности

# Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути.

# Хранение

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 9 месяцев со дня изготовления.

# Разработано:

# Ведущий продукт-менеджер

# __________________/ Ильченко М.В./

# «____»______________2013 г.

# Согласовано:

# Начальник исследовательского центра

# __________________/Тереза Н.В./

# «____»______________2013 г.