# Утверждаю

# Директор по развитию

# _____________Ю.А. Богданова

# «___»______________2012 г.

bergauf technology

# Isofix

Клей

для пенополистирола, минваты

И нанесения армирующего слоя

вес: 25 кг

# Основные свойства:

- ДЛЯ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ МОКРОГО ТИПА

- прочный

- повышенная пластичность

# Область применения

| Тип покрытия |  |
| --- | --- |
| Пенополистирол* |  |
| Минераловатная плита |  |
| Тип основания |  |
| Кирпичная кладка |  |
| Бетон, железобетон |  |
| Ячеистый бетон** |  |
| Цементная, цементно-известковая штукатурка |  |
| Гипсовая штукатурка** |  |
| Гипсокартон, ЦСП, ДСП |  |
| Сфера работ |  |
| Внутренние работы |  |
| Наружные работы (фасад) |  |
| Наружные работы (цоколь) |  |

*неэкструдированный

**после обработки порозаполняющими составами/ грунтовкой

# Технические характеристики

| Характеристики продукта |  |
| --- | --- |
| Цвет | Серый |
| Вяжущее | Цемент |
| Характеристики применения |  |
| Расход сухой смеси на 1 м² при слое 3 мм | 4,5-5,5 кг |
| Расход сухой смеси на 1 м² при создании армирующего слоя | ~ 3,5 кг |
| Рекомендуемая толщина слоя | 2-6 мм |
| Жизнеспособность готового раствора в открытой таре | 90 мин |
| Открытое время после нанесения | 15 мин |
| Время полного набора прочности | 28 суток |
| Проведение работ при температуре | от +5 до +25º С |
| Характеристики эксплуатации |  |
| Марочная прочность | не менее М 75 |
| Прочность на сжатие через 28 суток | Не менее 7,5 Мпа |
| Прочность на изгиб через 28 суток | Не менее 3 Мпа |
| Прочность сцепления с основанием (бетон) через 28 суток | Не менее 1 МПа |
| Температура эксплуатации | От -50º до +70 º С |
| Морозостойкость | F 75 |

# Состав

Цементное вяжущее, фракционированный песок, минеральные наполнители, модифицирующие полимерные добавки.

# Назначение

Применяется для приклеивания тепло- и звукоизоляционных плит из  минераловатного  волокна  и пенополистирола, а также для нанесения армирующего слоя. Используется для наружных и внутренних работ.

# Подготовка основания

При приклеивании плит утеплителя:

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.03.01-87 и СНиП 3.04.01-87.

Поверхность основания должна быть  ровной, прочной, сухой, обладать несущей способностью.

Перед нанесением очистить поверхность от грязи и пыли, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию.

Подготовленное основание перед нанесением следует обработать грунтовкой Bergauf «TIEFGRUNT»  и высушить в течение 1 часа. Сильно впитывающие основания (например, ячеистый бетон) следует грунтовать дважды. Бетон, железобетон и другие маловпитывающие основания рекомендуем обработать Bergauf Beton Kontakt.

При создании армирующего слоя на поверхности плит утеплителя:

В случае если плиты утеплителя имеют неровности свыше  2 мм (например, в местах стыков), их необходимо прошлифовать наждачной бумагой.

В случае если плиты утеплителя из пенополистирола находились на открытом воздухе без защитного слоя, рекомендуем обработать их поверхность наждачной бумагой и обеспылить.

Поверхность плит из минеральной ваты обязательно обеспылить, удалив свободные минеральные волокна с помощью щетки.

# Приготовление раствора

# Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты.

Внимание! Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций затворения водой и порядка приготовления раствора.

1.Затворить смесь водой (от +5 до +25°С) в пропорции:

Сухую смесь постепенно добавляют в воду.

- на 1 кг смеси – 0,24– 0,27 л воды;

- на 25 кг смеси – 6,0 – 6,75 л воды.

2. Перемешать, равномерно засыпая сухую смесь в воду до получения однородной массы*.

3. Подождать 5 минут, пока закончатся все химические реакции.

4. Повторно перемешать.

5. Готовая смесь должна быть использована в течение 90 минут.

*Перемешивание рекомендуется проводить с использованием специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 400-800 в минуту.

Порядок работы

# При выполнении работ температура воздуха и основания должна быть от + 5 до + 25º С, влажность воздуха не должна превышать 80%.

В случае использования минераловатных плит клей наносится в два приема – сначала клеевой состав наносится шпателем с нажимом, чтобы получился тонкий адгезивный слой и сразу на него наносится основной, монтажный слой.

В случае если поверхность пенополистирольных плит гладкая, ее, для повышения адгезии с клеевым составом, рекомендуется «загрубить» при помощи терки с грубой шлифовальной тканью или бумагой. Пыль и крошки после шлифования необходимо удалить с поверхности.

Крепление плит:

- При перепадах более 15 мм, поверхность необходимо предварительно выровнять штукатурным  составом.

- В зависимости от неровностей стены клеевой состав наносится на плиты утеплителя одним из следующих способов:

  - Неровности основания до 10 мм. Клеевая смесь наносится полосой, шириной не менее 10 см, по периметру плиты утеплителя с отступом от края плиты 3-4 см. Толщина наносимого клеевого состава подбирается в зависимости от неровностей стены, но не более 3 см. По середине плиты наносят не менее 3-х точек диаметром 20 см, они должны располагаться так, чтобы дюбеля находящиеся в центре плиты проходили через них.

  - Ровная стена, без отклонений и выступов. Клеевая смесь наносится по всей поверхности плиты и разравнивается зубчатым шпателем с размером зубца 8-10 мм.

- Общая площадь нанесения клеевой смеси должна составлять не менее 50 - 60 % от площади плиты.

- Плиту с нанесенной клеевой смесью сразу монтируют на основание, уплотняя правилом по уровню.

- Монтаж плит необходимо осуществлять встык. Избегать заполнения стыков плит растворной смесью для того, чтобы не допустить появления мостиков холода.

- Дальнейшие работы с плитами рекомендуется проводить после затвердевания раствора (через 48 часов).

Внимание! Сквозняк, плохо подготовленная поверхность, пониженная влажность или повышенная температура могут сократить открытое время и жизнеспособность готовой смеси.

Армирование поверхности изоляционных плит:

- После того, как все плиты утеплителя установлены, закреплены дюбелями и выровнены, выполняется монтаж базового слоя – армирование.

- Армирование должно производиться по всей утепляемой поверхности.

- Смесь наносится на поверхность теплоизоляционной плиты гладилкой с ровными краями слоем 2-3 мм

- Сразу после нанесения клея на поверхность, необходимо уложить армирующую сетку с нахлестом соседних полотен не менее 10 см и равномерно «утопить» её в нанесенный слой растворной смеси

- Одновременно разровнять клей и разгладить сетку гладилкой, двигаясь  от середины к краям и сверху вниз. Рисунок сетки не должен просматриваться.

- На внешних углах зданий, углах оконных и дверных проемов, производится дополнительное армирование диагональными полосками армирующей сетки.

- Дальнейшие работы по армирующему слою проводить не ранее, чем через 7 суток.

Внимание! Армирующий слой следует наносить, не превышая указанную толщину шва. При несоблюдении требуемой толщины слоя, возможно появление трещин.

Внимание!

При фасадных работах следует избегать попадания прямых солнечных лучей, ветра и дождя на оштукатуренный участок. Рекомендуем при таких условиях закрыть строительные леса специальной сеткой или пленкой, на здании установить водоотливы.

Проектирование и монтаж материала  Bergauf Isofix  в системе утепления фасадов «мокрого типа» следует выполнять в соответствии с альбомами технических решений «Bergauf Technology PS» и «Bergauf Technology MW», а также руководствуясь инструкцией  по монтажу систем наружной теплоизоляции фасадов зданий Bergauf Technology PS  и MW.

# С более подробной информацией по монтажу систем наружной теплоизоляции фасадов зданий Bergauf Technology PS  и MW  Вы можете ознакомиться в видеоинструкции на сайте www.bergauf.ru

# Помимо данного технического описания и указанных инструкций при работе с материалом необходимо руководствоваться соответствующими  нормами и правилами, действующими в России.

# Техника безопасности

# Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути.

# Хранение

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 12 месяцев со дня изготовления.

# Разработано:

# Продукт-менеджер

# ____________________ /Ильченко М.В./

# «____»______________2012 г.

# Согласовано:

# Заместитель НИЦ

# ____________________ /Тереза Н.В./

# «____»______________2012 г.