# Утверждаю

# Директор по развитию

# _____________Ю.А. Богданова

# «___»______________2015 г.

# Keramik Maximum

Клей для всех видов плитки и сложных оснований

Вес: 25 кг

# Основные свойства

# -  повышенная эластичность

- для сложных оснований

- укладка «плитка по плитке»

- рекомендован для бассейнов

# Область применения

| Тип покрытия | Стена | Пол |
| --- | --- | --- |
| Керамическая плитка до 900 см2 |  |  |
| Крупноформатная плитка более 900 см2 |  |  |
| Керамогранит и маловпитывающая плитка |  |  |
| Природный камень |  |  |
| Прозрачная плитка, мозаика, мрамор |  |  |
| Тип основания |  |  |
| Недеформирующееся |  |  |
| Деформирующееся |  |  |
| Критическое* |  |  |
| «Тёплый пол» |  |  |
| Сфера работ |  |  |
| Помещения с нормальной влажностью |  |  |
| Помещения с повышенной влажностью (ванная) |  |  |
| Бассейн |  |  |
| Наружные работы (фасад, цоколь, балкон) |  |  |

* при условии обработки поверхности основания адгезионной грунтовкой Bergauf Beton Kontakt

с использованием дополнительного крепежа

# Технические характеристики

| Характеристики продукта |  |
| --- | --- |
| Цвет | Серый |
| Вяжущее | Цемент |
| Характеристики применения |  |
| Расход сухой смеси на 1 м2 при слое 3 мм | ~ 2,5 кг |
| Рекомендуемая толщина слоя | 3-10 мм |
| Жизнеспособность раствора | 3 часа |
| Открытое время после нанесения | 20 мин |
| Время корректировки плитки | 15 мин |
| Время полного набора прочности | 28 суток |
| Затирка швов для вертикальных / для горизонтальных поверхностей допускается через | 12 часов / 24 часов |
| Можно ходить через | 24 часа |
| Проведение работ при температуре основания | от +5 до +25 0С |
| Характеристики эксплуатации |  |
| Марочная прочность | М 150 |
| Прочность на сжатие (через 28 суток) | Не менее 15 МПа |
| Прочность на изгиб (через 28 суток) | Не менее 2,5 МПа |
| Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) | Не менее 1 МПа |
| Температура эксплуатации | от -50 до +70 0С |
| Морозостойкость | F 50 |

# Состав

Цементное вяжущее, фракционированный песок, минеральные наполнители, модифицирующие полимерные добавки.

# Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87 и обладать достаточной несущей способностью.

Клей Bergauf Keramik Maximum рекомендован для крепления керамической, кафельной плитки, керамогранита в том числе крупноформатного,  искусственного и природного камня, на бетонные, цементные основания, основания из ячеистого бетона, цементные гидроизоляционные покрытия, цементные, цементно-известковые штукатурки и шпаклёвки, ГКЛ, ГВЛ и «теплые полы». Продукт рекомендован для бассейнов, работ на балконе, фасаде и цоколе, а так же критических оснований.

При проведении работ в системе «Тёплый пол» рекомендуется отключить нагрев не менее, чем за 2 суток до начала работ. Включение «Тёплого пола» возможно через 7 суток.

Очистить поверхность от грязи и пыли, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию. Подготовленное основание необходимо обработать грунтовкой Bergauf(«PRIMER» или «TIEFGRUNT» - в зависимости от типа основания) и высушить в течение 4х часов. Сильно впитывающие основания (например, ячеистый бетон) следует грунтовать дважды грунтовкой Bergauf  «TIEFGRUNT».

Бетон, железобетон, другие маловпитывающие и критические основания, ГКЛ, ГВЛ рекомендуем обработать Bergauf Beton Kontakt, высушить в течение 4х часов.

Для неровностей до 5 мм:

рекомендуется использовать клей Bergauf Keramik Maximum  для заделки локальных неровностей не менее, чем за 1 сутки до приклеивания плитки.

Для неровностей более 5 мм (до 15 мм):

рекомендуется использовать Bergauf Bau Putz Zement, Bergauf Prima Facade,  шпаклёвку Bergauf Glatte Zement не менее, чем за 1 сутки  до приклеивания плитки

В случае если поверхность основания не будет прогрунтована возможно  уменьшение открытого времени, низкая прочность сцепления плитки с основанием

# Приготовление раствора

# Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты.

Внимание! Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций затворения водой и порядка приготовления раствора.

- Затворить смесь водой (от +5 до +25 0С) в пропорции:

Сухую смесь постепенно добавляют в воду.

- на 1 кг смеси – 0,23-0,25 л воды;

- на 25 кг смеси – 5,75-6,25 л воды.

- Перемешать до получения однородной массы**.

- Подождать 5 минут, пока закончатся все химические реакции.

- Повторно перемешать.

**Перемешивание рекомендуется проводить с использованием специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов от  400 до 800 в минуту.

Использовать подготовленный раствор необходимо в течение 3х часов с момента замешивания.

# Порядок работы

- Нанести приготовленную смесь ровной гранью шпателя на основание. Клей необходимо нанести на такую площадь, которая может быть облицована в течение следующих 20 минут (открытое время).

- Нанесенная смесь разравнивается зубчатым шпателем***.

- Корректировать положение плитки можно в течение 15 минут. Расположите плитку так, что бы зазор с другими плитками составлял не менее 1 мм. Шов между плитками может быть заполнен клеем не более чем наполовину. Требуемую ширину швов между плитками определить исходя из размера плитки, эксплуатационных и эстетических особенностей.

- При работе с плитами большого размера, маловпитывающей плиткой или природным камнем, необходимо дополнительно нанести клей на тыльную сторону плитки и также разровнять зубчатым шпателем. Для лучшего сцепления направление бороздок нанесенной на плитку смеси должно быть перпендикулярно направлению бороздок на основании. В случае работы с особо тяжелыми плитами рекомендуется использование дополнительного крепежа (саморезы, дюпеля, первоначальный профиль и вести плиточную облицовку  снизу-вверх)

- Убрать излишки клея с поверхности плитки с помощью влажной губки до его высыхания. После высыхания излишки клея можно убрать только механическим способом.

- Затирка швов допускается через 12 часов после крепления плитки для вертикальных поверхностей и через 24 часа для горизонтальных поверхностей. Для заполнения швов рекомендуется использовать затирки Bergauf KITT или Elast Premium.

- При укладке плитки в ванной или бассейне начало эксплуатации рекомендуется не ранее чем через 7 суток – для ванной, 28  суток – для бассейна, после окончания облицовочных работ.

***Выбор шпателя зависит от размера плитки:

Для плитки со стороной до 10 см – размер зубца шпателя 4 мм;

Для плитки со стороной до 30 см – размер зубца шпателя 6-8 мм;

Для плитки со стороной до 60 см – размер зубца шпателя 8-12 мм.

Внимание! Сквозняк, плохо подготовленная поверхность, пониженная влажность или повышенная температура могут сократить открытое время и жизнеспособность готовой смеси.

# Техника безопасности

# Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути.

# Хранение

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 12 месяцев со дня изготовления.

Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией, а также в случае ввода посторонних компонентов и веществ в состав продукта.

ТУ 5745 - 001-71576152-2014

# Разработано:

# Продукт-менеджер

# ____________________ /Зубова А.С./

# «____»______________2015 г.

# Согласовано:

# Начальник НИЦ

# ____________________ /Ермаков Д.В./

# «____»______________2015 г

# Технический Специалист

# ____________________ /Куперман Е.Ю./

# «____»______________2015 г.

# Главный технолог

# ____________________ /Царева М.В./

# «____»______________2015 г

# Text boxes

Свойство для вынесения на плашку (титул): ЛЮБАЯ ПЛИТКА НА ЛЮБОЕ ПОКРЫТИЕ