# Утверждаю

# Директор по развитию

# _____________Ю.А. Богданова

# «___»______________2015 г.

# BodenZementFinal

тонкий самонивелирующийся пол

на цементной основе

вес: 25 кг

# Основные свойства

- идеально гладкая поверхность

- слой  от 0,5 до 10 мм за одно нанесение

- МОЖНО ХОДИТЬ ЧЕРЕЗ 6 ЧАСОВ

- отличная растекаемость

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

| Слой нанесения |  |
| --- | --- |
| 0,5 –5 мм |  |
| 6 – 10 мм |  |
| 11 – 30 мм |  |
| 31 – 51 мм |  |
| 51 – 60 мм |  |
| свыше 60 мм |  |
| Тип основания |  |
| Монолитный бетон, железобетонная плита перекрытия* |  |
| Черновая (базовая) стяжка |  |
| Наливной пол |  |
| Система “Теплый пол” |  |
| Вид напольного покрытия |  |
| Напольная плитка |  |
| Ламинат |  |
| Паркетная доска |  |
| Штучный паркет |  |
| Выстилающие покрытия (ковролин, линолеум), ПВХ плитка |  |
| Сфера работ |  |
| Помещения с нормальной влажностью |  |
| Помещения с повышенной влажностью (ванная) |  |
| Бассейн |  |
| Наружные работы |  |
| Способ нанесения |  |
| Ручной |  |
| Машинный |  |

* При условии предварительной заделки трещин и других крупных дефектов основания

-  допустимо применение в качестве финишного покрытия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристики продукта |  |
| --- | --- |
| Цвет | Серый |
| Вяжущее | Цемент |
| Максимальная фракция песка | До 0,63 мм |
| Характеристики применения |  |
| Расход сухой смеси на 1 м2 при слое 10 мм | 16-18 кг |
| Минимальная толщина слоя | 0,5 мм |
| Максимальная толщина слоя | 10 мм |
| Жизнеспособность готового раствора в открытой таре | 30 минут |
| Частичная нагрузка (можно ходить) через | 6 часов** |
| Укладка напольных покрытий (в зависимости от типа покрытия) | от 5 суток** |
| Время полного набора прочности | 28 суток |
| Проведение работ при температуре основания | от +5до +250С |
| Характеристики эксплуатации |  |
| Марочная прочность | М 200 |
| Прочность на сжатие (через 28 суток) | 20 МПа |
| Прочность на изгиб (через 28 суток) | 3 МПа |
| Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) | 1 МПа |

**- при нормальных условиях твердения (температура окружающей среды 20оС, влажность 60%)

# Состав

Цементное вяжущее, фракционированный песок, минеральные наполнители,  модифицирующие полимерные добавки.

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ

Перед началом работ убедитесь, что оконные и дверные проёмы закрыты, в помещении нет сквозняков, температура воздуха в пределах от +5 до +25 0С и такой температурный режим сохранялся в помещении в течение не менее 5 дней перед началом работ и трех дней после нанесения.

Требования к основанию:

# Основание должно соответствовать требованиям СП 29.13330.2011, при проведении работ в системе «Тёплый пол» рекомендуется отключить нагрев не менее, чем за 2 суток до начала работ.

# Поверхность основания должна быть очищена от грязи и пыли, лакокрасочных покрытий и клея, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию. Основание должно иметь марочную прочность, не менее М 150.

# Слабые участки основания, выступы и неровности необходимо удалить методом шлифования или фрезерования.

# Все трещины, глубокие выбоины в основании, стыки плит необходимо за сутки до начала проведения работ по выравниванию пола расшить, очистить от пыли, обработать грунтовкой BergaufTIEFGRUNT и  заполнить густоразведенной смесью  Bergauf BodenZementFinal или другим подходящим раствором, например,Bergauf EasyMaster.

# Подготовленное основание должно быть обработано грунтовкой BergaufTIEFGRUNT

# Сухие и сильно впитывающие основания необходимо прогрунтовать 2 раза. Перед повторным нанесением первый слой грунтовки необходимо высушить  в течение 1 часа. Работы по устройству пола следует проводить не ранее 4 часов с момента нанесения грунтовки.

В случае если поверхность основания не будет прогрунтована, возможно возникновение трещин в период твердения пола и снижение прочности затвердевшего раствора.

# Приготовление раствора

# Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты

- Затворить смесь водой (от +5 до +25 0С) в пропорции:

Сухую смесь постепенно добавляют в воду.

- на 1 кг смеси – 0,27 – 0,29 л воды;

- на 25 кг смеси – 6,75 – 7,25 л воды.

- Перемешать до получения однородной массы***.

- Подождать 3-5 минут, пока закончатся все химические реакции.

- Повторно перемешать

***Перемешивание рекомендуется проводить с использованием специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 500 в минуту. При большом количестве оборотов в смесь будет вовлекаться большое количество воздуха, что может отрицательно сказаться на качестве поверхности –  возможно образование бугров и кратеров.

Внимание! Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций затворения водой и порядка приготовления раствора.

Использовать подготовленный раствор необходимо в течение 30 мин. с момента замешивания.

ПОРЯДОК РАБОТЫ при ручном и машинном нанесении:

- Засыпать сухую смесь в приемный бункер.

- Установить начальный расход воды****.

- Довести консистенцию раствора до необходимой, путем регулирования уровня расхода воды.

****Количество воды для сухой смеси определяется типом машины для нанесения и консистенцией, необходимой для работы.

Расход воды выставляется таким образом, чтобы получить консистенцию штукатурной смеси, аналогичную получаемой при  затворении смеси вручную, указанным на упаковке количеством воды.

При машинном нанесении необходимо учитывать, что готовый раствор не должен находиться в смесителе и шлангах в неподвижном состоянии более 30 минут.

- Перед заливкой пола необходимо выставить отметки на стенах с помощью лазерного уровня и отбивочного (малярного) шнура, а также в центре комнаты установить специальные (штыревые) маяки.

- По периметру комнаты необходимо наклеить демпферную ленту (высота ленты должна быть больше толщины нанесения BergaufBodenZementFinal на 1 см, при заливке пола толщиной до 5 мм допускается не использовтаь демпферную лену).

- Нанесение раствора необходимо производить от дальнего угла (по отношению к дверному проёму), постепенно двигаясь к выходу. Первая порция раствора выливается непосредственно в угол, последующие порции необходимо выливать с частичным наплывом (минимум 2 см) друг на друга. Каждую порцию раствора следует прокатывать игольчатым валиком.

- При ручном способе нанесения время между порциями раствора, которые выливаются на основание, должно быть не более 20 мин.

- Длина иголок валика должна превышать толщину заливки  не менее, чем на 5 мм. Прокатывание  игольчатым валиком должно быть завершено не позднее, чем через 15 минут после выливания раствора.

- Деформационные швы организуются через 24 часа после  нанесения пола. Швы должны быть перпендикулярны друг другу, площадь между ними,  по возможности, должна максимально совпадать с формой квадрата. Расстояние между параллельными швами должно быть 3-6 м, ширина шва 3-5 мм, глубина – треть толщины стяжки. Швы должны совпадать с осями колон и швами плит перекрытия.

- Перед проведением дальнейших работ (укладка покрытия) швы заполняются раствором Bergauf Boden Zement Final или другим подходящим продуктом.

Внимание!

При устройстве пола в помещениях со сложной геометрической формой требуется прорезка деформационных швов после твердения смеси. Деформационные швы необходимо организовывать в дверных проёмах, сужениях в помещениях с неправильной геометрической формой и с диагональю более 10 метров. Также при устройстве пола следует повторить имеющиеся в основании деформационные швы.

Уход за поверхностью

В период твердения (первые 5-10  суток после заливки) избегать сквозняков в помещении и попадания на поверхность прямых солнечных лучей, чтобы не вызвать преждевременного пересыхания пола и появления трещин.

Проход по выровненной поверхности возможен через 6 часов**

Включение «Тёплого пола» возможно не ранее чем через  14 суток.

Поверхность пригодна для:

- укладки плитки всех типов и размеров – через 5 суток**;

- заливки финишными цементными и гипсовыми смесями - через 14 суток;

- укладки ковролина, линолеума и др. рулонных покрытий, ПВХ плиток - через 7 суток (остаточная влажность Bergauf Boden Zement Finalдолжна быть не более 2%).

- укладки паркета, ламината, паркетной доски и др.  - через 7-14 сутки, в зависимости от условий высыхания (остаточная влажность Bergauf Boden Zement Finalдолжна быть не более 1,5%).

# С более подробной информацией по заливке пола Вы можете ознакомиться в видеоинструкции на сайте www.bergauf.ru

# Поверхность пола не рекомендуется оставлять без напольного покрытия.

Техника безопасности

Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути.

Хранение

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления.

Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией, а также в случае ввода посторонних компонентов и веществ в состав продукта.

ТУ 5745 - 001-71576152-2014

Разработано:

Продукт-менеджер

____________________ /Зубова А.С./

«____»______________2015 г.

Согласовано:

Начальник НИЦ

____________________ /Хохлун Н.Л./

«____»______________2015 г.

Технический Специалист

____________________ /Куперман Е.Ю./

«____»______________2015 г.

Главный технолог

____________________ /Царева М.В./

«____»______________2015 г.