- УТВЕРЖДАЮ

- Директор по развитию

- ___________Ю.А. Богданова

- «___»_______________2017

- Primagrunt

Грунтовка универсальная

5Л, 10Л

- Основные свойства

- - увеличение адгезии финишных материалов

- - снижение расходов наносимых материалов

- Область применения

| Использовать перед нанесением |  |
| --- | --- |
| Штукатурка, шпаклевка |  |
| Наливной пол, стяжка |  |
| Керамическая плитка |  |
| Обои |  |
| Краска |  |
| Тип основания |  |
| Бетон, газобетон |  |
| Штукатурка |  |
| Гипсокартон |  |
| Кирпич |  |
| Дерево, ДСП |  |
| Старое мелящее |  |
| Сфера работ |  |
| Помещения с нормальной влажностью |  |
| Помещения с повышенной влажностью (ванная) |  |
| Наружные работы |  |

- Технические характеристики

| Характеристики продукта |  |
| --- | --- |
| Внешний вид в таре | Непрозрачная жидкость |
| Связующее | Акрилат |
| МДНВ | Не менее 6% |
| Характеристики применения |  |
| Расход на 1 м2 | 100 – 200 г |
| Нанесение второго слоя через | 1 час |
| Проведение работ | От +5 до +25 ºС |

- Состав

Водная дисперсия синтетических акриловых полимеров с добавлением различных вспомогательных веществ.

- Подготовка основания

Очистить поверхность от грязи и пыли, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию.

- Порядок работы

Грунт не разбавляя наносят  кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя при температуре не ниже +50 С.

- Техника безопасности

- Грунт не содержит летучих органических растворителей, нетоксичен и пожаровзрывобезопасен. После применения инструмент промыть водой.

- Хранение

Хранить в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5ºС и не выше +30 ºС. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

ТУ 2316-002-71576152-2014

- Разработано:

- Продукт-менеджер

- ____________________ /Самойличенко Н.В./

- «____»______________2017 г.

- Согласовано:

- Начальник ИЦ

- ____________________ /Мохирева Н.Л./

- «____»______________2017 г.

- Старший Технический Специалист

- ____________________ /Кайгородцев А.П./

- «____»______________2017 г.

- Главный технолог

- ____________________ /Царева М.В./

- «____»______________2017 г.

- Руководитель отдела продуктов

- ____________________ /Петрова Л.В./

- «____»______________2017 г.